## Slide 1: P5 využití odpadů ve stavebnictví
MJ 001 EKOLOGIE VE STAVEBNICTVÍ
26. 10. 2022

## Slide 2: Způsoby nakládání s odpady dle legislativy
Využití (R kódy) – využití odpadu způsobem obdobným jako paliva nebo jiným způsobem k výrobě energie, recyklace atd.
Odstranění (D kódy) – skládkování, spalování atd.

## Slide 3: Nakládání s odpady v ČR

## Slide 4: Odpady využitelné ve stavebnictví
Odpady produkované stavebnictvím:
odpady ze stavební výroby a demolic (beton, keramika, pórobeton, polystyren, železo, sklo, dřevo),
odpady z výroby stavebních materiálů (cihlový střep, odprašky z cementářských pecí a mlýnů, kaly z praní vápenců, písků a broušení teraca apod.).
Odpady z jiných průmyslových odvětví:
elektrárenské popílky z vysokoteplotního a fluidního spalování,
hutnické strusky s vhodným chemickým a mineralogickým složením,
křemičité úlety – mikrosilika,
odpadní sádrovce – energosádrovec a chemosádrovec,
ostatní odpady – škvára, karbidové vápno, výsivky z lomů.

## Slide 5
Složení a vlastnosti primárních surovin (přítomnost minoritních škodlivin, radionuklidy ap.),
technologie zpracování primárních surovin (technologie a podmínky spalování, technologie úpravy strusek, způsob opracování základního materiálu – piliny, hobliny),
kvalita původního materiálu (složení betonu, složení keramiky v závislosti na teplotě výpalu, kvalita asfaltobetonu ap.),
kvalita třídění průmyslových odpadů,
způsob a podmínky skladování průmyslových odpadů.

## Slide 6: Požadavky na vlastnosti odpadů využívaných ve stavebnictví
Fyzikální vlastnosti:
  pórovitost, mrazuvzdornost,
  tvrdost, obrusnost, pevnost,
  charakteristika stavu tuhé fáze (krystalická, amorfní),
  zrnitost a tvar zrn.
Petrografické a mineralogické složení:
  rozpadavost strusek,
  pucolánová aktivita popílků,
  amorfní SiO2 v kamenivu – alkáliové rozpínání kameniva,
  zvětralé horniny ap.
Radioaktivita.
Chemické složení:
  ztráta žíhání,
  objemová stálost (CaO, MgO),
  obsah korozi způsobujících látek,
  vyloučení škodlivin a toxických látek.

## Slide 7: Metodický návod MŽP – viz samostatný dokument
  17 Stavební a demoliční odpady (včetně vytěžené zeminy z kontaminovaných míst)
  17 01 Beton, cihly, tašky a keramika
  17 02 Dřevo, sklo a plasty
  17 03 Asfaltové směsi, dehet a výrobky z dehtu
  17 04 Kovy (včetně jejich slitin)
  17 05 Zemina (včetně vytěžené zeminy z kontaminovaných míst), kamení a vytěžená hlušina
  17 06 Izolační materiály a stavební materiály s obsahem azbestu
  17 08 Stavební materiál na bázi sádry
  17 09 Jiné stavební a demoliční odpady
Př. č. 1_OODP-metodicky_navod_SDO-20180904.pdf

## Slide 8: Produkce (SDO)

## Slide 9: Cílem protokolu je zvýšit důvěru v proces nakládání s SDO (C&D) a důvěru v kvalitu recyklovaných materiálů vzniklých z SDO.
Cíle bude dosaženo:
Zlepšením identifikace, třídění a sběru odpadů.
Zlepšením logistiky odpadů.
Zlepšením zpracování odpadu.
Řízením jakosti.
Vhodnými hospodářskými a rámcovými podmínkami.

## Slide 10: Hodnocení jakosti recyklátů a podmínky dané zákony v oblasti ŽP
Stavební recykláty nesmí vykazovat žádnou nebezpečnou vlastnost a musí splňovat podmínky dané vyhláškou č. 273/2021 Sb. o podrobnostech nakládání s odpady,
využití nebezpečných odpadů je možné pouze po jejich přepracování za účelem odstranění nebezpečných vlastností,
recykláty nesmí ohrozit kvalitu povrchových a podzemních vod dle zákona 254/2001 Sb. o vodách,
stavební recykláty musí rovněž splňovat požadované fyzikálně-mechanické vlastnosti.

## Slide 11
Mobilní recyklační linky
vysoká mobilita mezi různými místy
splňuje požadavky na vlastnosti konečného produktu
široká uplatnění – možnost drcení různých materiálů stejnou jednotkou
jednoduchá obsluha a servis – snižuje náklady na pracovní sílu
vysoký výkon
příznivý k životnímu prostředí – dovoluje pracovat v obydleném území
Typické materiály pro recyklaci – beton a železobeton, stavební suť, odpad včetně dřeva, železa, cihel, asfalt

## Slide 12: Mobilní recyklační linka

## Slide 13
Stacionární recyklační linky
drcení 0/32 nebo jinak dle potřeby
oddělení cizorodých příměsí
oddělení kovů magnetickým separátorem
třídění na jednotlivé frakce
promytí vodou nebo odfouknutí prachových částic tlakovým vzduchem

## Slide 14: Universální recyklační linka

## Slide 15
Primární jednotka s odrazovým drtičem
Primární jednotka s čelisťovým drtičem

## Slide 17
Jemná frakce 0–8 mm – pro použití do násypů těles komunikací, na zásypy inženýrských sítí, obsypy kabelů, vodovodů nebo kanalizačních sítí.
Střední frakce 8–32 mm – násypový materiál pro vytváření podkladních vrstev, pro náspy i aktivní zóny méně zatížených komunikací.
Hrubá frakce 32–63 mm – vhodná pro stavbu obslužných polních, lesních a dalších méně zatížených (obslužných) vozovek. Dobře se také hodí na tvorbu drenážních vrstev.

## Slide 18
Jemná frakce 0–8 mm podobně jako směsný recyklát – vhodné do násypů těles komunikací, k zásypům a obsypům inženýrských sítí, ale má lepší hodnoty únosnosti a nasákavosti. Tato frakce je velmi dobře hutnitelná.
Střední frakce 8–32 mm lze využít jako náhradu kameniva při budování podkladových a podsypových vrstev s vyšší pevností než za použití směsného recyklátu.
Hrubá frakce 32–63 mm je vhodná jako umělé kamenivo pro tvorbu podkladových vrstev komunikací s větší zátěží.

## Slide 19
https://www.skanska.cz/co-delame/specialni-cinnosti/vyroba-dodavka-a-cerpani-betonu/rebetong/
Příloha č.2
Příloha č.3
https://www.youtube.com/watch?v=JMdp7eFmYpA

## Slide 20: Recyklace zbytků čerstvého betonu
1 až 4 % výroby
opětovné použití kameniva a cementové suspenze
recyklace vody

## Slide 21: Zpracování dřevního odpadu
Hobliny, třísky, piliny.
Taniny a další složky dřeva negativně ovlivňují hydrataci cementu.
Nutná mineralizace např. vápnem, vodním sklem nebo síranem hlinitým.
Využití:
cementotřískové desky formátované a lisované tlakem,
cementotřískové tvárnice,
pilinobeton, palivo.
http://www.cetris.cz/

## Slide 22: Polystyren
Obaly a zbytky ze zateplování, odpad z výroby forem atd.
Využití:
rozdružený + smáčedlo + cement
využití izolační zálivkové hmoty, izolační desky, náhrada sádry pro štukové ozdoby a římsy
http://www.styrcon.sk/

## Slide 23: Asfaltobeton
opotřebené kryty vozovek – obalovaná směs – asfalt + kamenivo + přísady
Zpracování na místě vzniku:
metoda RESHAPE – zpracování bez přídavku nového materiálu – 3 až 5 cm se nahřeje na 160 °C (nahřátí, rozrytí, urovnání, hutnění)
metoda REMIX s přídavkem nové směsi – 3 až 4 cm se nahřeje na 120 až 130 °C (nahřátí, rozrytí, smísení s novou směsí, rozprostření, zhutnění)
metoda REPAVE – „horké na horké“ (nahřátí, rozrytí, položení nové směsi, hutnění)
Zpracování v obalovně:
rypadlem, bouracím kladivem nebo frézováním se odstraní opotřebovaná vrstva – odveze se ke zpracování v obalovně
20 až 30 % recyklátu se doplní novou směsí
https://www.youtube.com/watch?v=FmVGNYvMWOM
https://www.youtube.com/watch?v=whX2i-zSXLc

## Slide 24: Odpady jako technogenní pucolány
Cihelný prach a drť
Popely z přírodních organických materiálů
Popel ze slámy z cukrové třtiny
Popel z pšeničné slámy
Popel z dřevěných pilin
Elektrárenské popílky
Křemičitý úlet
Odpadní křemelina
Skleněný recyklát atd.

## Slide 25: Reakční produkty pucolánů
Při reakci pucolánu s hydroxidem vápenatým  obdobné produkty jako hydratační produkty portlandského cementu,
podobně jako p-cementy různého složení produkují stejné produkty, také různé typy pucolánů produkují stejné hlinitany a křemičitany,
rozdíly v produktech jsou malé a projevují se v rozdílném množství, ne v podstatě,
poměr C/S v CSH je různý, závisí na typu pucolánu, době a teplotě ošetřování, poměru vápno/pucolán,
další reakční produkty vznikají v průběhu delší doby: C2ASH8, C3AS3-C3AH6, C3AS2H2,
podobné sloučeniny vznikají při reakci zeolitů,
křemičitanové složky se rozpouštějí rychleji než hlinitanové,
pro tvorbu hlinitanů vápenatých je třeba vyšší koncentrace Ca2+ iontů – ve sloučeninách je vyšší obsah CaO.

## Slide 26: Vedlejší energetické produkty – VEP
Úvod – popílky:
cca 41 % celosvětové produkce elektřiny vyráběna z uhlí,
do roku 2030 se předpokládá nárůst na cca 44 %,
roční produkce popílku z elektráren v České republice je asi 10 Mt,
popílky tvoří největší objem VEP v průmyslu a energetice,
2011 – producenti popílků v rámci EU provedli úspěšnou registraci popílků a dalších energetických produktů dle nařízení REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals),
vysokoteplotní a fluidní spalování.

## Slide 27: A) Vysokoteplotní spalování – schéma tepelné elektrárny (1100 – 1400 °C)
„Fly ash“

## Slide 28
B) Fluidní spalování – mleté palivo s přísadou vápence, resp. dolomitu, se spaluje v cirkulující vrstvě (800 – 900 °C)

## Slide 29: Popílky – odstranění z kouřových plynů
Elektrofiltry

## Slide 30: Popílky – odstranění z kouřových plynů
Cyklónový

## Slide 31: Chemické složení popílků
Co spaluji ?
Jak to spaluji ?

## Slide 32: Popílek
Jedním z benefitů plynoucích z použití popílku je využití cenosfér.
Cenosféry se tvoří při spalování uhlí v tavenině.
Tavenina je ve spalovacím plynu rychle ochlazena, v důsledku čehož roztavené částice (kapky) vytvoří kulovitý tvar, zatímco plyn zůstává uzavřen ve sférách.
SiO2 (50–65 %), Al2O3 (20–36 %) a Fe2O3 (2–10 %).
Velikost částic v rozmezí 5 až 500 µm s maximem částic o velikosti částic v intervalu 50–250 µm (v závislosti na zdroji).

## Slide 33: Elektrárna Dětmarovice
vyprodukuje ročně cca 400 000 tun VEP,
z tohoto množství je 90 % popelovin, které jsou certifikovány a využívány ve stavebnictví,
zbylých 10 % představuje energosádrovec, který je produktem odsíření z mokré vápencové vypírky,
energosádrovec je využíván spolu s částí popelovin k rekultivačním účelům,
přebytky jsou ukládány na složiště elektrárny.
Snímky z REM popílku z Dětmarovic: (a) zrna popílku; (b) detail plerosféry (foto D. Janová)

## Slide 34: Mineralogické složení popílků
Pucolánově aktivní složky (hlinito-křemičité minerály, Ca-alumináty, Ca-silikáty, Ca-ferity, skla).
Složky, které mohou působit jako budiče reakcí (anhydrit, CaO, MgO).
Iniciační (budící) složky pucolanity (sulfidy, alkalické soli).
Inaktivní látky (krystalický křemen, hematit, magnetit, mullit, nově vzniklé uhličitany).
Pucolánová reakce → C-S-H fáze (gel)
x Ca(OH)2 + y SiO2 + z H2O → xCaOySiO2zH2O

## Slide 35: C-S-H fáze
http://www.cementlab.com/

## Slide 36: Popílky – pucolánová reakce
Snímky malty z REM (a) zachycující počátek pucolánové reakce na povrchu zrna popílku, zvětšení 1000 ×, (b) detail zvětšený 3000× (foto J. Klíma).

## Slide 37: Vliv popílku na vlastnosti cementového kompozitu

## Slide 38: Příklady využití popílku
Pevnosti v tlaku správkových hmot po uložení v korozních prostředích

## Slide 39: Příklady využití popílku (ETAG)
Referenční hmota – protažení 1,5%, vznik trhlin 0,15 mm
Hmota obsahující 60 % popílku jako složky plniva– protažení 1,5%,
vznik trhlin 0,15 mm

## Slide 40: Odpady jako technogenní pucolány
elektrárenské popílky
cihelný prach a drť
popely z přírodních organických materiálů
popel ze slámy z cukrové třtiny
popel z pšeničné slámy
popel z dřevěných pilin
křemičitý úlet
odpadní křemelina
skleněný recyklát

## Slide 41: Křemičité úlety
Vznikají jako odpad při výrobě elementárního křemíku nebo ferrosilicia
kondenzované dýmy SiO2.
Obsahují 85–97 % amorfního velmi reaktivního SiO2 ,
velikost částic 0,2 až 2 m – tvoří aglomeráty o  50m,
spec. povrch ~ 20000 m2kg–1,
pucolánově aktivní  s Ca(OH)2 tvoří C-S-H gely – ucpávají jemné póry  vodonepropustné betony.

## Slide 43: Křemelina
Křemelina je nezpevněná hornina.
Vznikla z křemičitých schránek jednobuněčných organismů rozsivek (diatomae) ve směsi s jílem a křemenným prachem.
Rozsivková zemina – jemnozrnný práškový sediment.
Diatomitová břidlice – zpevněná hornina.

## Slide 44: Křemelina
Schránky rozsivek

## Slide 45: Křemelina – odpadní

## Slide 46: Sklo
V ČR recyklace obalového skla v rozmezí 64 – 68 %.
Recyklát:
  Výroba nového skla.
  Výroba pěnového skla.
  Výroba abraziva.
Stavebnictví ?

## Slide 47: Sklo

## Slide 48: Sklo

## Slide 49: Sklo
Mikromleté částice – může být použito jako částečná náhrada cementu nebo jako plnivo do malt či betonu.
Alkalicko-křemičitá reakce (vysoký obsah Na2O) ASR gel.
ASR gel může absorbovat vodu a poté bobtnat v mikrostruktuře, což má za následek vznik vnitřního pnutí poškození až destrukce.
Výzkum – zelená skla nejméně reaktivní (ASR) vzhledem k vysokému obsahu Cr2O3 (přidává se pro nazelenalou barvu skla).

## Slide 50: Cementová malta s odpadním sklem
Snímky malty z REM (a) zachycující C-S-H fáze na povrchu zrna e-skla, zvětšení 10000 ×, (b) detail zvětšený 30000× (foto J. Klíma).
˂ 0,063 mm

## Slide 51
Slévárenské písky:
odpad ze slévárenských forem pro odlitky,
formy – křemenný písek + betonit + pojivo (vodní sklo).
Loužence:
silikátové zbytky po loužení maloobsahových rud,
důležité je složení a obsah nebezpečných látek,
využití – náhrada jemných podílů kameniva v betonu, vápenopískové autoklávované prvky.
Výsivky z lomů:
odpad ze zpracování kameniva do betonů a malt,
vyšší obsah jílových podílů.
Hlušina:
vhodnost využití podle složení,
granulometrie,
fyzikálních vlastností.
Papír:
novinový papír – rozvláknění,
mineralizace,
tepelná a zvuková izolace.

## Slide 52: Strusky
Jsou odpady z hutnické výroby,
vznikají reakcí vápenatých materiálů – vápno, vápenec – s aluminosilikáty doprovázejícími kovonosné sloučeniny v rudách.
Lze je rozdělit na:
vysokopecní,
ocelářské ,
slévárenské,
z výroby feroslitin,
z výroby barevných kovů,
z čištění kovů.
Ve stavebnictví se používají:
vysokopecní granulovaná i krystalická,
ocelářská,
místně i strusky jiné.

## Slide 53
Použití vysokopecní strusky:
latentně hydraulická příměs do betonů,
směsné cementy,
alkalicky aktivované strusky,
krystalická forma – kamenivo.
Hutnické a ocelářské strusky:
převážně jako kamenivo.
https://www.youtube.com/watch?v=maKJMbp7ZCw

## Slide 54: Ocelářská struska
Bobtnání dálnice D47 ?
Rizikový faktor: objemová stálost ocelářské strusky (rozpínání)  doporučení frakce nad 32 mm (eliminace jemnozrnných frakcí náchylných k bobtnání).
„Studený odval“: směs hutnických strusek, slévárenských písků a žáromateriálů (vyzdívek vysokých pecí).
USA, Francie, Anglie nepovoluje využití studeného odvalu do pozemních komunikací.

## Slide 55: „Dálnice stojí na odpadcích, máme důkaz!“

## Slide 56: Použité zdroje
Ekologie ve stavebnictví, studijní opora, Rovnaníková, P., Žižková, N.
https://www.skanska.cz/co-delame/specialni-cinnosti/vyroba-dodavka-a-cerpani-betonu/rebetong/
ANSHITS, N., N., MIKHAILOVA, O., A., SALANOV, A., N., ANSHITS, A., G. Chemical Composition and Structure of the Shell of Fly Ash Non-performed cenospheres Produced from the Combustion of the Kuznetsk coal, Fuel, Vol. 89, 2010, p. 1849–1862.

## Slide 57: Děkuji za pozornost.