## Slide 1: Úvodní cvičení
BJ056 Vybrané statě z technologie stavebních hmot
Ing. Magdaléna Michalčíková, Ph.D.
2019/2020

## Slide 2: Seznámení s požadavky
Harmonogram: 11 týdnů
Absence: 100 % účast na cvičení, 1 absence – omluveno, 2. absence - potvrzení od lékaře
Protokoly: celkem 6(7) protokolů za skupinu (5 praktických úloh + 1(2) exkurze)
Rozdělení do skupin: A, B, C, D - po cca 3 - 4 lidech, případně podle náplně cvičení
Složky: 1 za skupinu – odevzdat následující cvičení
Písemka: celkem 9 otázek, max. 22 bodů, min. 12 bodů
Poučení o BOZP
Exkurze: CIDEM Hranice, a.s., CIDEMAT Hranice, s.r.o. (Pá 20.3.2020)

## Slide 3: Struktura protokolů
Záhlaví
  skupina, vypracoval, datum, atd.
Cíl daného cvičení
  zadání a co bylo účelem cvičení
Použité suroviny, receptury
  výčet a popis surovin, složení směsí
Příprava hmot, zkušebních vzorků
  popis přípravy hmot, tvar a rozměry těles
Testované vlastnosti
  postup stanovení sledovaných parametrů
Naměřené hodnoty
  tabulky a porovnání průměrných hodnot v grafech
Závěr
  zhodnocení stanovených výsledků
!

## Slide 4: Seznam praktických cvičení
1. Příměs II druhu v cementových kompozitech (Michalčíková)
2. Silikátové pálené výrobky – výroba lehčeného keramického střepu (Nevřivová)
3. Polymer cementové malty (Michalčíková)
4. Cementové kompozity s obsahem vláken (Bodnárová)
5. Zrnité materiály pro výrobu stavebních hmot (Michalčíková)
6. EXKURZE - CIDEM Hranice, a.s., Cement Hranice a.s.
7. EXKURZE - …

## Slide 5: 1. Příměsi II druhu v cementových kompozitech
BJ056 Vybrané statě z technologie stavebních hmot
Ing. Magdaléna Michalčíková, Ph.D.
2019/2020

## Slide 6: Cementové kompozity
Jedním z nejrozšířenějších materiálů – typický zástupce je beton.
Kompozitní materiály na bázi cementové matrice + příměsi.
ČSN EN 206 – 1 „Příměs je práškový materiál, který se přidává do betonu za účelem zlepšení určitých vlastností nebo k docílení speciálních vlastností betonu“.
Použití příměsí:
  povrchové a hlubinné doly,
  rekultivace,
  beton,
  cihlářské výrobky,
  pojiva,
  sádrokartonové desky, sádra, cement,
  deponie energosádrovec pro budoucí využití,
  komunikace,…
Dva typy anorganických příměsí:
  Téměř inertní příměsi (druh I): filler - kamenné moučky, pigmenty
  Pucolány nebo latentní hydraulické příměsi (druh II): popílky, struska, mikrosilika, metakaolin

## Slide 7: Způsoby spalování uhlí
„Klasický“ vysokoteplotní způsob
Fluidní způsob
Klasický popílek
Fluidní popílek
Vysoké teploty – 1200°C,
odsíření vápennou suspenzí,
struska, popílek, energosádrovec,
kulovitá zrna, minimum síry a vápna.
Teploty – 850°C,
odsíření vápencem ve fluidním loži,
ložový popel, fluidní popílek,
porézní zrna, obsah síry a vápna.

## Slide 8: Cementové kompozity
Některé typy příměsí jsou charakteristické jak pucolánovými, tak hydraulickými vlastnostmi (např. popílek).
Stanovení pucolánové aktivity (např. Chapelle test – určení relativní schopnosti pucolánů absorbovat Ca(OH)2),
Stanovení vlivu aktivních příměsí v cementových kompozitech nepřímo - stanovení indexu účinnosti – sledování fyzikálně mechanických vlastností.
Tab.: Poměr CaO a SiO2 v jednotlivých typech příměsí
Ternární diagram soustavy SiO2–CaO–Al2O3 (Silica fumes – silika, Glass – sklo, Natural pozolans – přírodní pucolány, Clays – jíly, Class F fly ash – popílek s nízkým obsahem CaO, Class C fly ash – popílek s vysokým obsahem CaO, Slag – struska, Portland cement – portlandský cement)
Grafické znázornění pucolánových a hydraulických (resp. latentně hydraulických) vlastností vybraných příměsí

## Slide 9: Vybrané normy
ČSN EN 206–1 Beton - Část 1: Specifikace, vlastnosti, výroba a shoda
ČSN EN 197-1 ED.2 Cement - Část 1: Složení, specifikace a kritéria shody cementů pro obecné použití
ČSN EN 450–1 Popílek do betonu - Část 1: Definice, specifikace a kritéria shody
ČSN 72 2080 Fluidní popel a fluidní popílek pro stavební účely - Společná ustanovení, požadavky a metody zkoušení
ČSN EN 15167–1 Mletá granulovaná vysokopecní struska pro použití do betonu, malty a injektážní malty - Část 1: Definice, specifikace a kritéria shody
ČSN EN 13263-1+A1 Křemičitý úlet do betonu - Část 1: Definice, požadavky a kritéria shody

## Slide 10: 1. Příměsi II druhu v cementových kompozitech
Cíl zkoušky
  příprava cementových kompozitů, v jejichž matrici je provedena částečná náhrada pojivové složky s předpokládanou pucolánovou či latentně hydraulickou příměsí, sledování chování směsi při výrobě zkušebních těles a následné stanovení základních charakteristik v normovém stáří (po 28 a 90 (63) dnech).
Posouzení vlivu aktivních příměsí jako substituční složky cementu
  vysokoteplotní popílek,
  vysokopecní struska (Štr.),
  mikrosilika.
Princip experimentů
  stanovení indexu účinnosti, což je poměr (v procentech) pevnosti v tlaku normalizovaných trámečků z malty připravené z cementu a příměsi, k pevnosti v tlaku normalizovaných trámečků z malty připravené pouze se samotným srovnávacím cementem, zkoušených ve stejném stáří (28 a 90 dní).

## Slide 11: 1. Příměsi II druhu v cementových kompozitech
cement – 650 g (1300 g – 2 trojformy)
  CEM I 42,5 R
příměs – náhrada cem. (zohlednit objemově)
  A – bez příměsi
  B – vysokopecní struska 40 %
  C – popílek (Opat.) 35 %
  D – popílek 35 %
  E – mikrosilika 15 % (příměs, nikoli náhrada),
kamenivo – 1525 g (3050 g – 2 trojformy)
  amfibolit 0-4 mm
počáteční w 0,45
  dále upravovat dle příměsi
zrání těles – vodní uložení, popsat fixem
RECEPTURY, ULOŽENÍ VZORKŮ

## Slide 12: 1. Příměsi II druhu v cementových kompozitech
Postup zkoušky
  2 ks ocelových trojforem pro výrobu normalizovaných trámečků o rozměrech 40×40×160 mm,
  připraví se pojivová složka, tj. cement s popílkem – homogenizace provedena ručně,
  Naváží se ostatní složky, provede se míchání směsi pomocí ručního míchadla – sleduje se zpracovatelnost směsi,
  plnění do forem ve dvou vrstvách a každou zhutnit na vibračním stole,
  naplněné formy je nutné překrýt folií, po 24 hodinách tělesa odformovat, po odformování vložte tělesa do vodního prostředí na 28 (35) a 90 (63) dní,
  zkušební tělesa budou vyjmuta z vodního uložení cca 15 minut před zkoušením.
Stanovení parametrů
Vyhodnocení výsledků
  V závěru protokolu budou uvedeny všechny průměrné výsledné hodnoty (pevnosti zaokrouhlené na 0,1 MPa, objemová hmotnost na 10 kg∙m-3 a indexy účinnosti na 0,1 %) a provedena jejich komparace s ohledem na danou příměs a časové hledisko včetně poznatků při přípravě malt.
Objemová hmotnost, ρ [kg∙m-3]
Pevnost v tahu za ohybu, Rf [ Mpa]
Pevnost v tlaku, Rc [MPa]
Index účinnosti, Ia [%]