## Slide 1: 5. Zrnité materiály pro výrobu stavebních hmot
BJ056 – Vybrané statě z technologie stavebních hmot
Ing. Magdaléna Michalčíková, Ph.D.
2019/2020

## Slide 2: 5. Zrnité materiály pro výrobu stavebních hmot
Zrnité materiály
  Pro výrobu stavebních hmot - kamenivo do betonu, pórobetonu, malt, materiály pro výrobu keramických těst a střepů, rovněž příměsi.
  Mají zásadní vliv jednak na průběh výrobního procesu a dále pak také na finální parametry z nich vyrobených produktů.
Obecné rozdělnení
  původ - petrografie
  přírodní, umělé, recyklované
  dle objemové hmotnosti
  drcené, těžené
  dle frakce
  dle použití – beton, malty, asfaltové směsi, stmelené a nestmelené směsi atd.
Současný trend
  využití druhotných surovin a vedlejších produktů.
Druhotné suroviny
  materiály mající zejména charakter vedlejších produktů, nebo upravených odpadů, které přestaly být odpadem poté, co splnily podmínky a kritéria, pokud jsou stanovena, materiálů získaných z výrobků podléhajících zpětnému odběru, materiálů z dalších výrobků využitelných pro další zpracování, včetně nespotřebovaných vstupních surovin, materiálů předávaných k novému využití; druhotná surovina slouží jako vstup pro výrobu a nahrazuje primární surovinu (železné a neželezné kovy, sklo, papír, plasty - celulózu, např. rozvlákněný odpadový papír, lisovanou obilnou slámu, polystyren, např. ve formě drti, sklo, např. skelný granulát, pojenou polyuretanovou drť).
Vedlejší energetické produkty
  tuhé zbytky, které vznikají během výroby elektrické energie a tepla spalováním uhlí nebo při procesech odsiřování spalin (popílek, struska, škvára, ložový popel, energosádrovec).

## Slide 3: Normy
ČSN EN 12620 – Kamenivo do betonu
ČSN EN 13055-1 – Pórovité kamenivo - Část 1: Pórovité kamenivo do betonu, malty a injektážní malty
ČSN EN 13055-2 – Pórovité kamenivo - Část 2: Pórovité kamenivo pro asfaltové směsi a povrchové úpravy a pro nestmelené a stmelené aplikace
ČSN EN 13139 – Kamenivo pro malty
ČSN EN 13242+A1 – Kamenivo pro nestmelené směsi a směsi stmelené hydraulickými pojivy pro inženýrské stavby a pozemní komunikace
ČSN EN 13043 – Kamenivo pro asfaltové směsi a povrchové vrstvy pozemních komunikací, letištních a jiných dopravních ploch
ČSN EN 13383-1(2) – Kamenivo pro vodní stavby (specifikace, zkušební metody)
ČSN EN 13450 – Kamenivo pro kolejové lože

## Slide 4: 5. Zrnité materiály pro výrobu stavebních hmot
Mezi základní zkoušky vlastností zrnitých materiálů lze zařadit stanovení:
  vlhkosti;
  sítový rozbor – analýza zrnitosti (Jmenovité velikosti ok jednotlivých sít této normové sady jsou: 0,063 – 0,125 – 0,250 – 0,5 – 1 – 2 – 4 – 8 – 16 – 31,5 (32) – 63 mm);
  velikosti částic např. přístroji na principu laserové difrakce – analýza zrnitosti jemnozrnných materiálů;
  sypné hmotnosti ve volně sypaném a setřeseném stavu;
  objemové hmotnosti;
  měrné hmotnosti;
  pevnosti stlačením ve válci.

## Slide 5: Vybrané zkoušky
ČSN EN 933-1 – sítový rozbor
ČSN EN 933-3 – tvarový index
ČSN EN 933-9 – posouzení jemných částic
ČSN EN 1097-3 – sypná hmotnost, mezerovitost
ČSN EN 1097-6 – objemová hmotnost zrn a nasákavost
ČSN EN 1367-1 – stanovení odolnosti proti zmrazování a rozmrazování
ČSN EN 1744-1 – chemický rozbor
ČSN EN 72 1179 – reaktivita s alkáliemi

## Slide 6: 5. Zrnité materiály pro výrobu stavebních hmot
Stanovení frakce zrnitých materiálů 0 až 1 mm se provádí pomocí laserové difrakce.
Principem laserové difrakce je, že částice jsou prozařovány laserovým paprskem, který se v kyvetě se vzorkem rozptyluje. Měření probíhá obvykle ve vodním prostředí. Díky částicím vzorku dochází k ohybu (difrakci) laserového paprsku. Úhel ohybu světla je nepřímo úměrný jejich velikosti.
Přístroj pro stanovení velikosti a distribuce částic menších než 2 mm – Malvern Mastersizer 2000E System EPA5011

## Slide 7: Stanovení velikosti částic

## Slide 8: 5. Zrnité materiály pro výrobu stavebních hmot
Cíl zkoušky
  stanovení a posouzení základních parametrů zrnitých materiálů běžné využívaných pro výrobu stavebních hmot a dílců. Pozornost je soustředěna jak na primární, tak druhotné suroviny resp. vedlejší energetické produkty, tj. popílky (z klasického i fluidního způsobu spalování), elektrárenskou i vysokopecní strusku, kamenivo, recyklované střepy atd.
Princip experimentů
  stanovení a posouzení parametrů je definováno v příslušných normativních dokumentech. Principielně se jedná o mechanické třídění a vážení s následným zjištěním distribuce jednotlivých frakcí, dále sypné, objemové a měrné hmotnosti. Velikost částic menších než 2 mm bude stanovena v přístroji na principu laserové difrakce.
Postup zkoušky – sítový rozbor (kamenivo Žabčice, Amfibolit, Čedič, Keramzit, kamenivo Olbramovice)
  Vzorek (500 - 1000 g) připravený vyučujícím bude prosíván na sadě sít s čtvercovými průřezy ok o velikostech: 16 mm, 8 mm, 4 mm, 2 mm, 1 mm.
  Pro prosévání bude využito automatizovaného střásacího stolku – pro účely cvičení a s ohledem na navážku postačí doba prosévání cca 5 minut.
  Po té bude stanovena hmotnost zbytku na každém sítu.
  Frakce pod 1 mm se nebude stanovovat.

## Slide 9: Postup zkoušky – sítový rozbor
Dílčí zbytek na sítě je množství kameniva, které po ukončení prosévací zkoušky zůstalo na sítě a propadlo nejblíže vyšším sítem, zařazeným do použité sady normových sít.
Dílčí zbytek na každém sítě normové řady v %:
kde mi - hmotnost dílčího zbytku na daném sítě v gramech,
m - souhrnná hmotnost vzorku kameniva po provedené zkoušce v gramech,
ai, ai+1, ....., an - dílčí zbytky na i-tém sítě a na všech sítech norm. sady s většími rozměry otvorů v %,
i, i+1, ....., a - pořadová čísla sít normové sady.
Kontrolní síto [mm] | 16 | 8 | 4 | 2 | 1 | 0,5 | 0,25 | 0,125 | 0,063 | 0 | Kontrola
Zbytek na sítě [kg] | 0,0 | 1,781 | 0,862 | 0,478 | 0,185 | 0,310 | 0,240 | 0,100 | 0,020 | 0,024 | 4,000

## Slide 10: Postup zkoušky – sítový rozbor
Celkový zbytek na sítě je součet dílčího zbytku na sítě a dílčích zbytků na všech sítech s většími otvory použité sady kontrolních sít.
Celkový zbytek na každém sítě v %:
Kde ai, ai+1, ....., an - dílčí zbytky na i-tém sítě a na všech sítech norm. sady s většími rozměry otvorů v %,
i, i+1, ....., a - pořadová čísla sít normové sady.
Celkový propad sítem je doplňkem celkového zbytku do celkového množství vzorku kameniva.
Celkový propad každým sítem v %:

## Slide 11
Postup zkoušky – sítový rozbor

## Slide 12: 5. Zrnité materiály pro výrobu stavebních hmot
Postup zkoušky – stanovení objemové hmotnosti (kamenivo a recykláty)
  Nejprve se zaznamená hmotnost vysušeného vzorku – M4 (ve cvičení bude stanovena hmotnost kameniva o přirozené vlhkosti).
  Následně bude vzorek umístěn do pyknometru (cca 1/3 objemu pyknometru), jehož zbývající objem bude vyplněn vodou (pyknometr je třeba povrchově vysušit) a zaznamená se hmotnost – M2.
  Po vyjmutí vzorku z pyknometru a vyčištění pyknometru se pyknometr naplní pouze vodou a zaznamená se hmotnost – M3.
  Budou provedeno jedno stanovení.
Postup zkoušky – stanovení sypné hmotnosti (volně sypané) a mezerovitosti
  Zváží se prázdná nádoba a zaznamená se hmotnost – m1.
  Následuje stanovení hmotnosti nádoby naplněné vzorkem – m2.
  Dále je nutné stanovit objem nádoby V.
  Budou provedena tři stanovení.
Objemová hmotnost, ρa [kg∙m-3]
Sypná hmotnost, ρb v [kg∙m-3]
Mezerovitost, ν [%]

## Slide 13: 5. Zrnité materiály pro výrobu stavebních hmot
Postup zkoušky – stanovení měrné hmotnosti (příměsi)
  Ke zkoušce je třeba vzorek upravený mletím (na velikost maximálního zrna 63 µm), množství cca 1/3 objemu pyknometru.
  Zváží se prázdný pyknometr – zaznamená se hmotnost m0.
  Dále se vsype vzorek do pyknometru – zaznamená se hmotnost m1.
  Následně se doplní pyknometr obsahující vzorek kapalinou (v našem případě vodou) – zaznamená se hmotnost m2.
  Je třeba zaznamenat objem pyknometru V.
  Je třeba znát hustotu kapaliny při teplotě 25 °C – ρl = 1000 kg·m-3 (pro účely cvičení postačující).
  Bude provedeno jedno stanovení.
Vyhodnocení výsledků
  V závěru protokolu budou uvedeny všechny průměrné výsledné hodnoty (objemová hmotnost, sypná hmotnost zaokrouhlené na 10 kg∙m-3 a mezerovitost na 1 %), křivka zrnitosti a provedena jejich komparace a zhodnocení s ohledem na použití v konkrétním stavebním materiálu.
Měrná hmotnost, ρf [kg∙m-3]