## Slide 1: BJ055 - Vlastnosti a užití stavebních materiálů v konstrukcích

## Slide 2: OPAKOVÁNÍ CEMENT A BETON

## Slide 3: CEMENT
Norma 197-1 Cement: Složení, specifikace a kritéria shody cementů pro obecné použití
Zkoušení cementů, norma
196-1 ~ 196-9
1 pevnosti,
2 chemický rozbor,
3 doba tuhnutí a objemová stálost,
5 zkouška pucolanity,
6 stanovení jemnosti mletí,
7 postup pro odběr,
8 hydratační teplo – rozpouštěcí metoda,
9 semiadiabataická metoda

## Slide 4: Složení cementu
Hlavní složky portlandského cementu?
Portlandský slínek (K)
Regulátor tuhnutí (CaSO4, anhydrit, hemihydrát i dihydrát)
Přísady (intenzifikátor mletí…)
Směsný cement
Příměsi – Vysokopecní struska (S),
Pucolány obecně (P,Q),
Popílky (vápenatý W, Křemičitý V, ),
Kalcinovaná břidlice (T),
Vápenec (L, LL),
Křemičitý úlet (D)

## Slide 5: Značení cementů dle složení
CEM I
Portlandský cement
CEM II (A-S, B-S, A-Q, …….A-LL, B-LL, A-M, B-M)
Portlandský cement směsný (struska, pucolán, břidlice, vápenec, kombinace všeho)
CEM III (A, B, C)
Vysokopecní cement (struska)
CEM IV (A, B)
Pucolánový cement (křemičitý úlet, přír. pucolány, popílky)
CEM V (A, B)
Směsný cement (struska + směs pucolánů)

## Slide 6: Speciální značení cementů
Síranovzdorné cementy
  Portlandské CEM I-SR 0, SR 3, SR 5
    Obsah C3A ve slínku (0, ≤ 3 %, ≤ 5 %
  Vysokopecní CEM III/B-SR, C-SR
    Bez požadavku na C3A ve slínku
  Pucolánové CEM IV/A-SR, B-SR
    Obsah C3A ve slínku ≤ 9 %

## Slide 7: Značení cementů dle požadavků na fyz.-mech. a chem. vlastnosti
Základní rozdíl mezi 32,5 42,5 52,5 ?
  Jemnost mletí  čím jemněji mletý cement, tím vyšší měrný povrch, tím větší reaktivita. Mletí, jeden z finančně a časově nejnáročnějších úkonů
Jemněji mletý cement
  Větší měrný povrch (Blaine)
  Rychlejší hydratace
  Vyšší hydratační teplo a rychlejší vývin
  Větší spotřeba záměsové vody
  Vyšší počáteční pevnosti
  Výraznější objemové změny
  Zrnitost cementu 2~200 µm

## Slide 8: Označení dle „rychlosti“
L (Low), N (Normal), R (Rapid)
32,5 L, N, R poč. tuhnutí ≥ 75 min.
42,5 L, N, R poč. tuhnutí ≥ 60 min.
52,5 L, N, R poč. tuhnutí ≥ 45 min.
Zároveň požadavky na minimální pevnosti po několika dnech zrání (2 nebo 7 dnů).
Například 52,5 L po 2 dnech ≥ 10 MPa, ale 52,5 R po dvou dnech ≥ 30 MPa

## Slide 9: Značení cementů dle požadavků na fyz.-mech. a chem. vlastnosti
Výpal:
  3300 kJ/kg cementu v rotační peci s výměníkem
  1kg pneumatiky  25 MJ energie,
  1kg masokostní moučky  20 MJ energie
  1kg městských kalů  10 MJ energie
  1kg komunálního odpadu  15 MJ energie
  Na 1kg Cementu ekv. 80 kg oleje a 105 kWh energie

## Slide 10: Značení cementů dle požadavků na fyz.-mech. a chem. vlastnosti
Mletí:
  1 tuna cementu = 25~35 kWh, intenzifikátor urychluje mletí až o 35 %. -> při mletí ohřev až na 180 °C -> částečný rozpad dihydrátu na hemihydrát/anhydrit.
  Kulový mlýn (nejčastěji používaný, dříve spotřeba 2,5kg mlecích koulí na tunu. Dnes díky lepšímu materiálu pouze 200-900g na tunu cementu.

## Slide 11: BETON
Výpočet složení betonu na 1 m3
Zadání na 1 m3 :
Cement: 383 kg/m3
Vzduch: 2 %
Vodní součinitel: 0,46
Příměsi (jemné podíly): 10 % z cem (ρ=2250 kg/m3)
Vypočítejte množství záměsové vody a kameniva na 1 m3

## Slide 12: Výpočet
Proveďte výpočet množství jednotlivých frakcí kameniva 0 – 16 mm (0-4, 4-8, 8-16) dle Fullera

## Slide 13: Výpočet
Mk = y ·mk = 0,50·1758 = 879 kg
Mk = y ·mk = (0,7071-0,50)·1758 = 364 kg
Mk = y ·mk = (1,00-0,7071)·1758 = 515 kg

## Slide 14: Výpočet – složení betonu
Složení 1 m3 navrženého betonu:
Cement mc = 383 kg
Voda mv = w · mc = 0,46 · 383 = 176,2 kg
Kamenivo mk = 1758 kg
0-4: 879 kg, 4-8: 364 kg, 8-16: 515 kg
Příměsi mp = 38,3 kg

## Slide 15: ČSN EN 12350-2 Zkoušení čerstvého betonu Část 2: Zkouška sednutím
Vhodné použít pro beton, ve kterém je kamenivo < 40 mm
Jestliže je rozlití <10 nebo >200 mm, nevhodné
Klasický Abrams (dolní 200 mm, horní 100 mm, výška 300 mm)
3 vrstvy
Každá vrstva 25 vpichů

## Slide 16: ČSN EN 12350-2 Zkoušení čerstvého betonu Část 2: Zkouška sednutím

## Slide 17: ČSN EN 12350-3 Zkoušení čerstvého betonu Část 3: Zkouška Vebe
Vhodné použít pro beton, ve kterém je kamenivo s většími zrny jak 63 mm
Jestliže změřený čas při zkoušce Vebe je kratší než 5 s nebo delší než 30 s pak tato zkouška není vhodná.
Klasický Abrams na slumptest
3 vrstvy
Každá vrstva 25 vpichů
Kruhová průhledná deska, velký hrnec

## Slide 18: ČSN EN 12350-3 Zkoušení čerstvého betonu Část 3: Zkouška Vebe

## Slide 19: ČSN EN 12350-4 Zkoušení čerstvého betonu Část 4: Stupeň zhutnitelnosti
Stupeň zhutnitelnosti c (C) je dán vztahem:
h1 je vnitřní výška nádoby v [mm]
s je průměrná hodnota ze čtyř změřených vzdáleností mezi horní hranou formy a povrchem zhutněného betonu, zaokrouhlená na nejbližší milimetry.
Zhutňuje se ponorným vibrátorem nebo na vibračním stole, dokud se zmenšuje objem

## Slide 20: ČSN EN 12350-4 Zkoušení čerstvého betonu Část 4: Stupeň zhutnitelnosti

## Slide 21: Další zkoušky čerstvého betonu
Stanovení konzistence - Zkouška rozlitím
ČSN EN 12350-5
Stanovení obsahu vzduchu v čerstvého betonu - Tlakoměrná metoda
ČSN EN 12350-7, čl.1-3.3, 5-8
Stanovení konzistence - Zkouška sednutí - rozlitím
ČSN EN 12350-8
Stanovení konzistence - Stupeň zhutnitelnosti
ČSN EN 12350-4
Stanovení konzistence - Zkouška V-nálevkou
ČSN EN 12350-9
Stanovení konzistence - Zkouška L-truhlíkem
ČSN EN 12350-10
Zkouška segregace při prosévání - ČSN EN 12350-11

## Slide 22: ČSN EN 12390-3. Zkoušení ztvrdlého betonu - Část 3: Pevnost v tlaku zkušebních těles
Krychle 150x150x150 mm
Válec h=300 mm, průměr 150 mm
Vývrt  výška je 2x průměr. Průměr musí být minimálně 3,5 násobek největšího zrna kameniva (ne frakce, velikost zrna)
Zkoušení vždy kolmo na směr ukládání (hutnění)
Zatěžování: Rychlostí 0,2 MPa/s
Výpočet:

## Slide 23: ČSN EN 12390-3. Zkoušení ztvrdlého betonu - Část 3: Pevnost v tlaku zkušebních těles

## Slide 24: ČSN EN 12390-5. Zkoušení ztvrdlého betonu - Část 5: Pevnost v tahu ohybem zkušebních těles
3-bodový, nebo 4-bodový ohyb
Vzdálenost podpor: 3x šířka/výška vzorku
Rychlost zatěžování 0,04 ~ 0,06 MPa/s
Výpočet:
4 bodový ohyb:
3 bodový ohyb:

## Slide 25: ČSN EN 12390-5. Zkoušení ztvrdlého betonu - Část 5: Pevnost v tahu ohybem zkušebních těles

## Slide 26: ČSN EN 12390-6. Zkoušení ztvrdlého betonu - Část 6: Pevnost v příčném tahu zkušebních těles
Válcové zkušební těleso je vystaveno tlaku v úzkém pruhu po jeho délce. výsledná kolmá tahová síla způsobí porušení tělesa tahem.
Zkušební tělesa musí být válcová
U vývrtů musí být délka alespoň rovna průměru
Zatěžování 0,04 ~ 0,06 MPa/s
Výpočet:

## Slide 27: ČSN EN 12390-6. Zkoušení ztvrdlého betonu - Část 6: Pevnost v příčném tahu zkušebních těles

## Slide 28: ČSN EN 12390-8. Zkoušení ztvrdlého betonu - Část 8: Hloubka průsaku tlakovou vodou
Tlaková voda působí na povrch ztvrdlého betonu. Zkušební těleso se pak rozlomí a změří se hloubka průsaku vody.
Válce, krychle, hranoly. Průměr min. 150 mm, žádný rozměr nesmí být menší než 100 mm
Vodní tlak 500±50 kPa (0,5 MPa) plochou o průměru 75 mm, 72 hodin (±2 hodiny)
Po zkoušce se vzorek rozlomí a zaznamená se největší hloubka průsaku

## Slide 29: ČSN EN 12390-8. Zkoušení ztvrdlého betonu - Část 8: Hloubka průsaku tlakovou vodou

## Slide 30: Další zkoušky
ČSN EN 12390-7 Zkoušení ztvrdlého betonu - Část 7: Objemová hmotnost ztvrdlého betonu.
ČSN EN 12390-9 Zkoušení ztvrdlého betonu - Část 9: Odolnost proti zmrazování a rozmrazování - Odlupování
ČSN EN 12390-10 Zkoušení ztvrdlého betonu - Část 10: Stanovení odolnosti betonu proti karbonataci při atmosférické koncentraci
ČSN EN 12390-11 Zkoušení ztvrdlého betonu - Část 11: Stanovení odolnosti betonu proti chloridům, jednosměrná difuze
… Sečnový modul pružnosti v tlaku, hydratační teplo, dotvarování tlakem,

## Slide 31: Měření objemových změn
ČSN EN 12390-16 Zkoušení ztvrdlého betonu - Část 16: Stanovení smrštění betonu
  Žlab 1000 mm, průřez 60x100, nebo 100x100

## Slide 32: Rozložení pórů ve struktuře
Rtuťová porozimetrie
  3 nm ~ 600 µm, ale pouze otevřené póry
  Distribuce pórů, velikost pórů, celkový objem pórů, pórovitost
  Tlaková nádoba, rtuť
Princip:
  Do vzorku se tlačí rtuť za daných tlaků.
  Nízkotlaká část 0,003 – 0,01 Mpa (4~100 µm)
  Vysokotlaká část, 0,013 Mpa – 200 (400) Mpa (3 nm~3000 nm (3 µm))
Pro ještě menší póry lze použít adsorpce třeba dusíku  plynová porozimetrie (0,4 ~ 100 nm)

## Slide 33: Rozložení pórů ve struktuře
Spacing factor
  Celkový obsah vzduch. pórů
  Obsah cem. tmele
  Měrný povrch vzduch. pórů
  Průměrná velikost vzduch. pórů

## Slide 34: NEDESTRUKTIVNÍ METODY

## Slide 35: Tvrdoměrné metody
Vrypové – Mohsova stupnice
  1. mastek, 2. sůl kamenná (sádrovec), 3. vápenec, 4. kazivec, 5. apatit, 6. živec, 7. křemen, 8. topas, 9. korund, 10. diamant
Vtiskové
  Velikost vtisku předepsaným tělískem
Vnikací
  Špičáková metoda (Ing. J. Mašek, Prof. Cigánek, Baumannovo kladívko, elektromagnetický špičák)
Odrazové
  Pružný odraz tělesa padajícího z určité výšky  měření zpětného odrazu
  Schmidtův tvrdoměr (N 2,25 Joule, L 0,75 Joule, M 30,00 Joule)

## Slide 36: Nevýhody NDT - tvrdoměrné
Zkouší se pouze povrchová vrstva
Musí být provedeno také destruktivní stanovení pro vyjádření přesnosti
Je potřeba vytvořit kalibrační vztah (Více než 100 měření)
Pokud je zavedená sériová výroba lze velmi jednoduše a rychle ověřovat základní vlastnosti výrobků (Prefa)
Výhody NDT - tvrdoměrné

## Slide 37: Elektroakustické metody
Kladívková metoda
  Úder kladívka  mikrofon v určité vzdálenosti  doba šíření impulsu
Ultrazvuk (UZ)
  Budič o frekvenci 20 ~ 150 kHz + snímač
  Měří se doba průchodu
  Lze stanovit nepřímo fyzikálně mechanické vlastnosti. Přímým výpočtem lze zjistit dynamický modul pružnosti
  Větším množstvím sond lze měřit pozice a hloubka trhliny

## Slide 38: DĚKUJI ZA POZORNOST !