## Slide 1: BJ055 - Vlastnosti a užití stavebních materiálů v konstrukcích

## Slide 2: OPAKOVÁNÍ CEMENT, VÁPNO, SÁDRA

## Slide 3: POJIVA

## Slide 4: POJIVA
Mechanická
  Při tuhnutí, tvrdnutí, se nemění jejich chemická podstata (Jíly, hlíny)
Chemická
  Při tuhnutí, tvrdnutí dochází k chemickým procesům, tvorbě nových minerálních fází/sloučenin
  Dělí se dle prostředí, při kterém dochází k tuhnutí/tvdnutí
 Vzdušná
 Hydraulická
 Latentně hydraulická
 Pucolány

## Slide 5: POJIVA
Vzdušná
  K tuhnutí/tvrdnutí dochází pouze na vzduchu. Ani po dokonalém vytvrdnutí nejsou stabilní a odolná vůči vodě
  Síranová pojiva vč. sádry, hořečnaté pojivo, vzdušné vápno)
Hydraulická
  K tuhnutí/tvrdnutí dochází po smíchání s vodou a tuhnou/tvrdnou na vzduchu i ve vodě
  Hydraulické vápno, cement

## Slide 6: POJIVA
Latentně hydraulická
  Po smíchání s vodou netuhnou/netvrdnou.
  Pokud je přidán budič (cement, CaO, atd.) vykazují hydraulické vlastnosti
  Vysokopecní struska
Pucolány
  Křemičitany, hlinitokřemičitany
  Mají téměř nulové pojivové vlastnosti
  V přítomnosti hydroxidu vápenatého jsou schopny vstupovat do reakcí a výsledky reakcí jsou podobné produktům hydratace portlandského cementu.
  Tufy, trasy, pemza, křemelina, metakaolin, el. popílky, kalcinovaná břidlice….

## Slide 7: POJIVA

## Slide 8: CEMENT

## Slide 9: CEMENT
Základní typy cementu (dle složení)
Silikátové (křemičitanové) (CaO∙SiO2)
  Portlandský cement
Aluminátové (hlinitanové) (Ca3Al2O6)
  Převaha hlinitanu vápenatého
Ostatní cementy
  Železitanové, barnaté atd.

## Slide 10: CEMENT
Výrobny v ČR
Cement Hranice
Mokrá (ČM cement
Prachovice (Holcim/Cemex)
Čížkovice (Lafarge)
Radotín (ČM cement)

## Slide 11: CEMENT
Základní postup výroby cementu
1) Příprava surovinové směsi
  Těžba vápence a korekčních surovin, drcení, homogenizace
2) Výroba slínku
  Výpal, chlazení
3) Výroba cementu
  Mletí slínku s příměsemi, přísadami, balení, expedice

## Slide 12: CEMENT
Výroba:
Suroviny
  Vápenec (CaO)
  Jíly (SiO2, Al2O3, Fe2O3)
  Křemičitý písek (SiO2)
  Kyzové odprašky (Fe2O3)
Rozdělení výroby dle způsobu výroby:
  Suchý způsob
  Polosuchý způsob - sbalkování
  Mokrý způsob (výpal surovinového kalu)
Video - Lom Prachovice (5 min)

## Slide 13: CEMENT
Suroviny pro výrobu cementu

## Slide 14: CEMENT
Rozdíl suchý, polosuchý, mokrý:
Suchý: (cca 3100 – 3700 kJ/kg)
  Těžba  primární drcení  homogenizace  sekundární drcení  mletí  homogenizace  výpal  chlazení  drcení slínku  mletí cementu (se sádrovcem)
Polosuchý:
  Mezi druhou homogenizací a výpalem je výroba sbalků (průměr cca 10-20 mm)
Mokrý: (cca 5500 – 6300 kJ/kg)
  Stejný postup jako při suchém, pouze vše probíhá za mokra. Za mokra je levnější a rychlejší mletí  lepší homogenizace, ale energeticky nevýhodné

## Slide 15: CEMENT
Drcení:
1. stupeň
  Čelisťové, kuželové drtiče
   cca 100 mm průměr
2. stupeň
  Čelisťové, kuželové, kladivové, odrazové, kladivo-odrazové
   cca 10 – 30 mm průměr

## Slide 16: CEMENT
Předhomogenizace:
Díky různému složení především vápenců je nutná předhomogenizace, probíhá zejména ukládáním na skládku.

## Slide 17: CEMENT
Mletí surovinové směsi:
Předhomogenizovaná směs mleta na moučku vhodnou pro výpal v peci (10 – cca 100 µm)
Nejčastěji kulový mlýn, kontinuální mletí, třízení a vracení zpět větších zrn

## Slide 18: CEMENT
Výpal:
Nejčastěji v rotačních pecích (pro suchý způsob pec krátká s výměníkem)
  Délka pece 40~100m, průměr 3-6 m, cca 1 ot./min.
  Délka plamene cca 15 m
  Sklon 3 – 7°
Teplota výpalu 1450 °C (u hořáku až 2000 °C)
Předehřev pomocí plynů z pece (cca 900 °C)
Již v předehřevu (výměníky) dochází k částečnému rozkladu vápence

## Slide 19: CEMENT
Výpal – prochází několika tepelnými pásmy:
sušícím (do 200 oC),
předehřívacím (200 – 800 oC),
kalcinačním (dekarbonatizačním, 800 – 1200 oC),
exotermickým (1300 oC),
slinovacím (až 1400 – 1450 oC s poklesem na 1300 oC),
chladícím (1100 – 1000 oC).

## Slide 20: CEMENT
Chladiče
Roštové 
Planetové
                Video - Cement JK Lakshmi (4 min)

## Slide 21: CEMENT
Výrobní proces

## Slide 22: CEMENT

## Slide 23: CEMENT
Složení výsledného portlandského slínku
Doposud bylo popsáno na 25 minerálních fází
Hlavní 4 slínkové minerály:
3 CaO . SiO2 (C3S, trikalciumsilikát) – ALIT
  Počáteční pevnosti (1 den ….)
2 CaO . SiO2 (C2S, rdikalciumsilikát) – BELIT
  Dlouhodobé pevnosti (28 dní …..)
3 CaO . Al2O3 (C3A, trikalciumaluminát) - (CELIT)
  Počáteční pevnosti, rychlá reakce (1 – 3 dny)
4 CaO . Al2O3 . Fe2O3 (C4AF, tetrakalciumaluminoferit) – FERIT, BROWNMILLERIT
  Velice malý efekt na jakékoliv pevnosti

## Slide 24: CEMENT
Hydratace / Hydratační tepla

## Slide 25: CEMENT

## Slide 26: VÁPNO

## Slide 27: VZDUŠNÉ VÁPNO
Oxid vápenatý (CaO) + oxid hořečnatý (MgO)
  BÍLÉ VZDUŠNÉ VÁPNO − obsah MgO < 7 %,
  DOLOMITICKÉ VZDUŠNÉ VÁPNO − obsah MgO > 7 %.
Výpal po mez slinutí, tj. T = 1000 − 1250 °C
Vyšší teplota → tvrdě pálené vápno (vyšší podíl hutnější a méně reaktivní struktury)
Nižší teplota → měkce pálené vápno (reaktivnější, pórovitější, nižší OH, větší měrný povrch a vyšší aktivita)
teplota výpalu | 900 ºC | 1300 ºC
pórovitost | 53 % | 34 %
objemové smrštění | 10 % | 22 %
objemová hmotnost | 1200 kg·m-3 | 1700 kg·m-3

## Slide 28: VZDUŠNÉ VÁPNO
Výpal v ČR kontinuálně pracujících šachtových pecích
Dekarbonatizace vápence (dle podmínek již od 600 °C):
CaCO3 → CaO + CO2 (176,68 kJ)
Hmotnostní bilance, při úplném rozkladu 100 kg CaCO3:
  50 kg CaCO3
  28 kg CaO
  22 kg CO2
Dekarbonatizace dolomitu:
CaCO3 ∙ MgCO3 → CaO + MgO + CO2 (276,75 kJ)

## Slide 29: VZDUŠNÉ VÁPNO
CaO − nehašené vápno
Hašením páleného vápna vzniká Ca(OH)2
CaO + H2O → Ca(OH)2
Mokré hašení − Zpravidla přímo na stavbě
            Za přebytku vody (240−320 kg H2O na 100 kg CaO)
            Teplota hašení < 100 °C
Suché hašení − speciální mísící zařízení ve vápence
            Malý přebytek vody (60−70 kg H2O na 100 kg CaO)
            Vzniká práškový vápenný hydrát

## Slide 30: VZDUŠNÉ VÁPNO
Tuhnutí a tvrdnutí vzdušného vápna
Probíhá jako sesychání koloidního gelu vápenného pojiva
Hlavním procesem při tvrdnutí vápenné malty je karbonatizace (uhličitanové tvrdnutí)
Ca(OH)2 + CO2 + n H2O → CaCO3 + (n-1) H2O
Vzhledem k nízké koncentraci CO2 ve vzduchu probíhá velmi pomalu

## Slide 31: HYDRAULICKÉ VÁPNO
Pojivo připravené:
pálením vápenců, dolomitických vápenců nebo vápnitých slínů a slínovců pod mez slinutí, tj. Tmax < 1250 °C
společným semletím vzdušného vápna s vhodnými přísadami, obsahujícími hydraulické oxidy
Musí obsahovat minimálně 10 % hydraulických složek (SiO2, Al2O3, Fe2O3):
  Slabě hydraulická − 10 až 15 % hydraulických složek, fc,min,28 = 1,5 MPa,
  Silně hydraulická − > 15 % hydraulických složek, fc,min,28 = 4 MPa.

## Slide 32: HYDRAULICKÉ VÁPNO
Dominantní zastoupení má Dikalciumsilikát – C2S (2CaO.SiO2)
Výroba v šachtových či rotačních pecích
Mletí v kulových či tyčových mlýnech
Hašení za sucha (s malým přebytkem vody), tj. 0,1–0,25 kg H2O na 1 kg slabě hydraulického vápna
Silně hydraulická vápna se nehasí (došlo by ke tvrdnutí)
Větší odolnost vůči povětrnostním vlivům a tedy vyšší životnost než vzdušná vápna
Vůči cementům si zachovávají základní vlastnost vápen, tj. plasticitu

## Slide 33: SÁDRA

## Slide 34: SÁDRA
Základní informace:
Řadí se mezi vzdušné maltoviny
Základem různé formy CaSO4
Nejběžnějším síranovým pojivem je sádra
Sádra je získávána tepelným zpracováním částečnou nebo úplnou dehydratací
Výroba z přírodního či umělého CaSO4∙2H2O
Použití sádry již v dávném Egyptě, v Evropě od raného středověku
Rychlost tuhnutí a tvrdnutí a pevnost dle způsobu přípravy

## Slide 35: SÁDRA
Základní využití sádry:
Vysoká hygroskopicita (schopnost pohlcovat vlhkost)
Regulace vlhkosti v obytných prostorách
Velmi malé objemové změny při hydrataci
Velmi dobré tepelně izolační vlastnosti
Velký pokles pevnosti při styku s vlhkostí, vodou
Nemožnost vyztužení klasickým způsobem, nevytváří alkalické prostředí, koroze výztuže
Nízká zvuková pohltivost (vysoká pórovitost, nízká OH)

## Slide 36: SÁDRA
Způsoby výroby:
Sušící rotační mlýny
  Současné mletí a kalcinace
  Zejména při výrobě ꞵ - hemihydrátu
Rotační pece
  Přímý, nepřímý ohřev, vytápění plynem/olejem
Šachtové pece
  Teploty 800 – 1000 °C
  Výroba pomalu tuhnoucí sádry
Vařáky
  Kovové kotle (5 – 15 m3), atm. tlak, teplota 130-150 °C
Autoklávy
  „papiňák“ – vyšší tlak, 120 °C, výroba α-sádry

## Slide 37: SÁDRA
Surovina pro výrobu sádry, názvosloví:
  Sádrovec (CaSO4∙2H2O) – dihydrát
  Hemihydrát (CaSO4∙1/2H2O) – BASANIT, rychle tuhnoucí sádra
  Anhydrit (CaSO4) – přírodní anhydrit, pomalu tuhnoucí sádra

## Slide 38: SÁDRA
Teorie výroby:
Rychle tuhnoucí sádra (α, ꞵ - hemihydrát)
atm. tlak < 150 °C
ꞵ - hemihydrát (pevnost do 10 MPa, topenářská, elektrikářská sádra)
α – hemihydrát (pevnost 30 – 60 MPa, dentální sádra, podlahářská ESTRICH sádra)

## Slide 39: SÁDRA
Teorie výroby:
Anhydrit II:
  Špatná rozpustnost, přidává se budič, v ČR se nepoužívá (pomalé tuhnutí, 20 – 30 MPa)
Pomalu tuhnoucí sádra Anhydrit III:
  T>800 °C, Nevyžaduje budič, 15 – 25 MPa, potěry, zednické práce (nepoužívá se, energeticky nár. výroba)

## Slide 40: SÁDRA
ꞵ-sádra:
  T= 150 °C, atm. tlak
  VODA ODCHÁZÍ VE FORMĚ PÁRY
  Destrukce zrna, lístková struktura, vysoký měrný povrch (spotřeba vody w= 0,7 – 1,0)
  Závislost pevnosti na vodním součiniteli (2 – 10 MPa)

## Slide 41: SÁDRA
α-sádra:
  T= 120 °C, vysoký tlak, nebo solný roztok (105 °C)
  VODA ODCHÁZÍ VE FORMĚ TEKUTINY!!!!
  Automorfní zrna (spotřeba vody w= 0,3)
  Pevnost 30 – 40 MPa
  Jediný rozdíl mezi α a ꞵ je morfologie

## Slide 42: SÁDRA
Zisk sádrovce
Přírodní
Energosádrovec
  Desulfatace kouřových plynů
  Využití čistého vápence, mokré vypírky
  Rozstřik, či probublávání plynů
  Reakce CaCO3 + SO2 + 2 H2O  CaSO4∙2H2O
Chemosádrovec
  Z výroby, kde se zpracovává H2SO4, čištění odpadních vod obsahujících zbytky SO4

## Slide 43: SÁDRA
„Přísady“
Podobně jako u cementů lze ovlivňovat rychlost reakce
Elektrolyticky
  Soli (urychlovač), Líh (zpomalovač), Citran/Vinan draselný (zpomalovač)
Krystalizační zárodky
  Vždy urychlují
Další typy

## Slide 44: SÁDRA
Použití
Tvarovky
Sádrokarton
SOMS
Sádrové podlahy
Sádroviny
  Scottova sádrovina
  De Wyldeho sádrovina
  Boraxová sádrovina
  Keenův cement

## Slide 45: DĚKUJI ZA POZORNOST !